Техническое задание

к контейнерам быстровозводимой дамбы «Шанс» или эквивалент

| Наименование товара, его количество | Требование к товару, к потребительским свойствам, функциональным характеристикам и требованиям безопасности |
| --- | --- |
| Контейнеры быстровозводимой дамбы «Шанс» или эквивалент, секций - ____ к-т. | Контейнеры быстровозводимой дамбы «Шанс» должны быть предназначены: - для оперативного возведения временных дамб с использованием инженерной техники для предотвращения затоплений жизненно важных территорий и участков; - для накрытия люков смотровых колодцев и дождеприёмников ливнесточных колодцев; - для временного заграждения на горных участках дорог для защиты от обвалов и осыпей; - для ограждения проливов нефти и нефтепродуктов. Потребительские свойства: Контейнеры должны быть изготовлены из прочной полипропиленовой УФ-стабилизированной ткани в виде куба, имеющие по верхнему периметру четыре подъемных петли (грузонесущих элемента), вшитых в углы, выполненных из стропной ленты. Каждый контейнер должен быть укомплектован деревянным каркасом в виде двух раздельных рамок, который должен располагаться внутри контейнера с противоположных сторон и быть прикреплен стенке контейнера шурупами. Контейнеры должны поставляться соединенными в секции по 5 штук. Каждая секция при поставке должна быть скреплена с помощью упаковочных или обвязочных материалов по ГОСТ Р 16299. Контейнеры должны иметь маркировку: - наименование или условное обозначение изделия; - товарный знак или наименование, адрес предприятия-изготовителя; - номер Технических условий; - месяц, год изготовления; - гарантийный срок хранения; - номинальный объем заполнения; - ограничение по массе; - коэффициент безопасности; - другая информация (при необходимости). В комплект поставки должна входить подробное руководство по эксплуатации, паспорт и учебный фильм (на диске или флэш-карте). Функциональные характеристики: - размеры всех сторон контейнера 99,0±1,5 см; -объем загрузки контейнера, не менее - 1м3; - ширина и высота внутреннего каркаса 97,0±2,0 см, толщина доски 4,0±1,0см; - вес сложенной секции (из 5 контейнеров), не более - 65 кг; - предельно допустимая рабочая нагрузка контейнера должна быть, не менее – 1600 кг; - гарантийный срок хранения в режиме ожидания, не менее 5 лет. Требования безопасности: Коэффициент безопасности контейнера должен быть не менее 6:1. Контейнеры должны иметь сертификат соответствия на предмет механический испытаний на прочность при циклическом подъеме и на прочность при штабелировании в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 21898:2004(Е) «Упаковка – мягкие контейнеры средней грузоподъемности для неопасных грузов». |