Техническое задание  на цистерну съемную

| Наименование товара и его количество | Код по ОКДП | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие |
| --- | --- | --- |
| Цистерна съемная (противопожарный резервуар) _____шт. | 2944020 Средства пожаротушения и запасные части к ним | Предназначена: - для хранения и транспортировки воды к месту пожара; - для заправки водой ранцевых огнетушителей; - для подключения к мотопомпе и пожарным рукавам. Съемная цистерна должна представлять собой герметичный резервуар из армированного ПВХ с заливной горловиной, которая должна быть снабжена герметизирующим запором типа «Фастекс». Цистерна должна быть оборудована пожарным краном с насадкой ГР-50 для подключения к мотопомпе или пожарному рукаву. Цистерна должна быть оснащена тремя проушинами, позволяющими осуществлять ее погрузку и разгрузку в заполненном состоянии с использованием инженерной техники и крепления ее в наполненном состоянии. Конструкция цистерны должна обладать хорошей устойчивостью при транспортировке. Технические характеристики: Рабочая емкость цистерны, л – 1500; Минимально гарантированный ресурс рабочих циклов, подъем-спуск, не менее-50; Полупериметр горловины, мм, не менее -1220; Гарантийный срок хранения, лет, не менее – 5. |